文件資訊

| 文件編號 | RW-16 | 版本 | v1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 | 各站點 OCAP 異常狀況處理辦法 | 生效日期 | 2025.12.01 |
| 製作單位 | 工程部 | 適用客戶 | C001 |

| 核准 | 審核 | 製訂 |
| --- | --- | --- |

一、目的與適用範圍

本辦法旨在建立各關鍵站點於製程異常、超規（Out-of-Spec）或統計異常（Out-of-Control）時的標準處置流程，以確保：

- 不合規品即時隔離與狀態管制，避免誤流入後段或出貨。

- 異常處置一致化、可訓練、可稽核、可追溯（資料完整性）。

- 符合客戶要求與內部控制計畫（Control Plan）管理。

適用於所有Recycle Glass Wafer 之超音波清洗站、終端清洗（刷洗）站、TTV 量測站、包裝與出貨作業。

二、 名詞定義

| 名詞 | 定義 |
| --- | --- |
| OCAP | Out-of-Control Action Plan；製程超規/失控時之標準化應變計畫。 |
| OOS | Out of Specification；超出規格（USL/LSL 或客戶 COC/COA 規範）。 |
| OOC | Out of Control；SPC 規則觸發或呈現失控趨勢。 |
| CTQ | Critical To Quality；關鍵品質特性，需依 Control Plan 進行管制。 |
| Hold | 產品狀態管制：暫停放行，待工程部/管理部 決定後續處置方式。 |
| NG 專用 FOSB | 不合規品專用承載容器（含標籤與隔離區），用於防止混料與誤出貨。 |
| GO / No Go | 客戶同意/不同意進行重工（例如重洗、重包、返工處置）之正式回覆。 |

三、職責分工

| 角色 | 主要職責 |
| --- | --- |
| 站點操作員（OP） | 依 SOP 執行作業；發現異常時依照OCAP流程立即停線/隔離/紀錄；並通知工程部或管理部。 |
| 工程部 | 判定異常原因與製程影響範圍；制定處置/重工方案；必要時提出客戶 GO/No Go 申請。設備異常排除、校正/PM 後確認；提供設備狀態與維修紀錄。 |
| 管理部(品管、倉儲、出貨) | 確認產品狀態與放行條件（含重工/重大異常）；確保品管相關紀錄與追溯。現場管制與資源調度；確認隔離與標籤完整；協助初步查核。 包裝、標示、出貨文件符合性；異常時立即停止出貨並隔離異常品。 |

四、OCR 站點專用 OCAP（Out-of-Control Action Plan）

1. 目的與適用範圍

目的：建立 OCR 站點於判讀異常、資料不一致、或影響後段判定（如錯誤放行/錯誤隔離）時的標準處置流程，以避免混料、錯判、錯流向與資料完整性風險。

適用範圍：涵蓋所有進入 OCR 站點之承載容器（FOSB）及其 Wafer/批號資訊辨識作業，包括批號/序號/標籤內容辨識、結果回寫（Excel/系統）、與後段站點（清洗站/目檢站/AOI/TTV/包裝出貨）之判定連動。

2. 管制項目（CTQ / 系統控制點）

- OCR 辨識正確性：批號（Lot ID）、容器 ID（FOSB ID）、Wafer ID/序號（如適用）需正確辨識。

- 資料一致性：OCR 結果需與標籤/客戶文件/系統資料一致，不得手改或無控管的覆寫。

- 狀態正確回寫：OCR 結果不得造成錯誤狀態（OK/NG/Hold）或錯誤流向（進清洗、進 AOI、進出貨）。

- 影像品質與設備狀態（Image Quality / Equipment Health）：相機對焦、光源、治具定位、鏡頭清潔、軟體版本/參數需受控。

3. 異常判定條件（OOS / OOC）

3.1 OOS（Out of Specification）— 直接判定異常

- 無法辨識 / 空值

- 辨識內容與標籤不一致（Lot ID、容器 ID、Wafer ID 任一不符）。

- 重複值/衝突：同一容器或同一批次出現不合理的重複 ID / 衝突 ID。

- 回寫失敗：OCR 已辨識但系統未成功寫入、或寫入欄位錯誤。

- 誤判風險：OCR 判定 OK，但實際標籤模糊/破損/遮蔽，或影像品質不足以支持放行。

- 非授權變更：OCR 參數/程式非依變更流程修改。

3.2 OOC（Out of Control）— 趨勢性/系統性異常

- 同班/同日 OCR Fail 率明顯升高（相對於基準）

- 連續 N 次（建議 N=3）出現「同類型辨識失敗」（例如光源不足、對焦飄移）

- 同一設備在短時間內重複出現「回寫失敗/系統延遲」

- 同一特定字元/特定位置持續誤判（字典或視覺模型需調整）

4. 標準處置（操作員 OP — 必做）

4.1 發現 OCR 異常時（任何 OOS/OOC）

- 立即停止該批次/該容器後續流動（不得送入下一站）。

- 將該容器/批次標示 HOLD，並放置於指定 Hold 區 / NG 專用 FOSB（若已判定不合規）。

- 登錄異常（建議至少包含）：時間、設備 ID、操作者、Lot ID / 容器 ID / Wafer ID（如適用）、異常型態（無法辨識/不一致/回寫失敗/低信心值/影像不良）、OCR 原始結果截圖或影像檔（必留存）。

- 通知製程工程部/管理部。

- 禁止手動修改 OCR 結果以「直接放行」；若因生產需求需人工介入，須依 4.2 執行雙人覆核與紀錄。

4.2 允許的人工介入（僅在有管控下）

- 僅限下列情境可進行「人工確認/補登」，且必須完成：

- 雙人覆核（OP + 主管）。

- 拍照/截圖留存（標籤原貌 + OCR 影像）。

- 系統補登需可追溯（保留修改者、時間、理由）。

- 若涉及客戶要求或可能影響 COC/出貨追溯，需主管評估是否要客戶確認。

5. 快速排除（OP/Leader 現場查核清單）

- 鏡頭是否髒污（可依 SOP 清潔）。

- 光源是否正常（亮度、閃爍、遮蔽）。

- 容器/標籤位置是否偏移（治具定位、歪斜）。

- 標籤是否破損、反光、遮蔽（必要時更換標籤但須 管理部/客戶規範允許）。

- 重新掃描一次（若允許重掃，需記錄「重掃前/後」結果）。

6. 工程部處置與判定（Disposition）

6.1 影像品質/設備類

- 清潔鏡頭、調整對焦、確認曝光/光源穩定

- 檢查治具定位、相機固定、線材連接

- 進行設備點檢/校正（依內規）

- 完成後需做確認掃描（建議 3 次連續 OK）才可恢復使用

6.2 軟體/參數

- 任何 OCR程式版本修改皆須走變更流程（ECN/ECR）

- 修正後須保留版本與驗證紀錄（至少包含測試樣本、結果、批准人）

6.3 資料回寫/系統介面類

- 確認Excel 欄位 mapping 正確

- 排除網路/權限/接口錯誤

- 若發現「已流出至後段」風險，立即啟動隔離程序：暫停相關批次後段站點處理，清查受影響範圍與狀態

7. 放行與恢復生產條件（Release Criteria）

- OCR 設備狀態正常，完成必要點檢/校正

- 連續 3 次掃描結果一致且與標籤一致

- 系統回寫成功（可查到紀錄）

- 受影響批次清單完成盤點，並由工程部簽核

- 若需要人工介入補登，已完成雙人覆核與證據留存

8. 客戶通知/客戶確認原則

- 若 OCR 異常可能造成追溯資訊錯誤、出貨文件不一致、或已出貨風險：由工程部評估並依客戶服務管理程序啟動客戶溝通機制。

- 若需改標籤且客戶有要求：需取得客戶 GO / No Go。

- 若異常屬系統性且可能影響多批：建議啟動 8D/CAPA（依內規與客戶要求）。

9. 表單/紀錄（可當附件）

- OCR 設備點檢表

- OCR 參數點檢表

五、超音波清洗站專用 OCAP

1. 站點目的

透過超音波震盪、藥液/DI 水條件與時間/溫度等參數，去除表面污染與顆粒，確保後段檢測與客戶規格需求。

2. 管制項目與規格（CTQ/CP）

| 項目 | 規格 | 監測頻率 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 槽液溫度 | 熱煤油：80°C/1槽70°C/2槽70°C/3槽常溫 | 連續監測 | 超限（±5°C）即觸發 OCAP |
| 清洗時間 | １槽時間:20min、擺盪1分鐘。２槽時間:20min、擺盪1分鐘。３槽時間10min、擺盪1分鐘。 | 連續監測 | 設備自檢/警報 |
| 超音波功率/頻率 | 固定不可調整 | 連續監測 | 程式/Recipe 鎖定 |
| 槽內液面 | 標準液面（溢流口） | 連續監測 | 低於下限立即停用 |
| 過濾/循環狀態 |  | 每班 | 濾心更換與紀錄 |
| 槽液壽命/使用上限 | 尚在判定 | 每班 | 達上限需更換並留存紀錄 |

3. 異常判定（OOS / OOC）

- 任一關鍵參數（溫度/時間/功率/液面/過濾狀態）超出規格或設備警報。

- 槽液壽命達上限或量測指標顯示不符合使用條件。

- 發生明顯製程異常：槽液污染、異味/混槽疑慮、循環失效、設備失控。

4. 標準處置（超音波清洗站操作員）

- 立即停止該槽/該機台後續處理，並標示設備狀態（Hold/禁止使用）。

- 隔離受影響之在製品與已清洗未放行之 Wafer；置入 NG 專用 FOSB 或指定隔離區並標示 Hold。

- 登錄異常資訊（時間、槽別、Lot/Wafer ID、參數值、警報代碼、操作者）。

- 通知工程部/管理部，等待disposition；未獲指示不得自行恢復生產。

- 依工程部指示執行初步查核：槽液量測（濃度/RI/溫度）、DI 水品質、過濾循環、設備檢查。

5. 工程/管理部 disposition 與恢復生產條件

- 工程部/管理部需完成下列事項後方可解除 Hold：

- 根因分類：設備（功率/循環/感測器）、材料（槽液劣化/混槽）、方法（Recipe/時間）、人員（操作偏差）、環境（DI 水品質）。

- 界定影響範圍（同槽/同時間窗/同批次）並建立清單。

- 若需重工（例如重洗）：須提出重工計畫並向客戶申請 GO / No Go；客戶未回覆前，產品維持於 NG FOSB（Hold）。

- 恢復生產前確認：槽液更換/校正完成、關鍵參數回到規格內，且完成必要之首件/確認（如目檢 + AOI + TTV 的放行策略）。

六、終端清洗（刷洗）站專用 OCAP

1. 站點目的

透過刷洗機構與 DI 水沖洗，去除殘留污染/顆粒並確保表面狀態滿足後段檢測與出貨要求。

2. 管制項目與規格（CTQ/CP）

| 項目 | 規格 | 抽樣 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刷輪/刷毛狀態 | 無破損/污染/硬化（待填檢查頻率） | 每班 | 異常即停用更換 |
| 刷洗滾輪轉速 | 0.9m/min | 每批/每班 | 偏移即 OCAP |
| BJ噴洗壓力 | 空壓3.5KG/水1KG | 每班/連續 | 不足可能導致殘留 |
| 脫脂槽流量 | 55±5 L/min | 每班 | 異常立即調整流量 |
| 配方 | BL900 | 每批/更換時 | Recipe 鎖定 |
| 驗證片/確認片（如適用） | NA | 每次重新開機時 | 作為開機確認/復機確認 |

3. 異常判定（OOS / OOC）

- 刷輪/刷毛破損、污染、異常磨耗或刷洗機構異音/警報。

- 刷洗關鍵參數（壓力/轉速/流量/時間/DI 水品質）超規或無法穩定控制。

- 出現明顯殘留（水痕、污染、顆粒疑慮）或後段（目檢/AOI）顯示異常增加。

4. 標準處置（刷洗站 操作員）

- 立即停止該設備後續處理並標示設備狀態（Hold/禁止使用）。

- 隔離受影響玻璃片（含刷洗完成但未放行者），置入 NG 專用 FOSB 或隔離區並標示 Hold。

- 登錄異常資訊（設備ID、時間、Lot/Wafer ID、參數值、刷輪狀態、警報）。

- 通知工程部/ 管理部。

- 依指示執行初步查核：刷輪狀態、DI 水流量/品質、參數回復、設備自檢。

5. 工程/管理部 disposition 與恢復生產條件

- 工程部確認根因並界定影響範圍（同設備/同時間窗/同批次）。

- 若需重工（重洗/重刷）：須向客戶申請 GO / No Go；未獲回覆前產品維持 Hold（NG FOSB）。

- 設備更換刷輪/校正後，依規定執行開機確認（可含驗證片/確認片）並完成首件放行。

七、目檢站專用 OCAP

1. 站點目的

在清洗完成後，應先進行目視檢查，篩選出明顯不合格的缺陷，以免嚴重問題流入後續流程。

2. 管制項目與判定準則

| 項目 | 判定 | 抽樣 |
| --- | --- | --- |
| Broken | 任一片發生即 NG | Visual 100% |
| Chipping | 任一片發生即 NG | Visual 100% |
| Crack | 任一片發生即 NG | Visual 100% |
| Defect Cluster | 任一片發生即 NG | Visual 100% |
| 其他明顯不合規 | 依 COC/作業標準判定 NG | Visual 100% |

3. 異常判定（OOS）

目檢發現任一不合規項目，即判定「目檢 NG」。目檢 NG 產品不得進入後續站別。

4. 標準處置（操作者）

- 執行洗淨完成後逐片目視檢查，依判定準則判定 OK/NG。

- 若目檢 OK：依規定置於良品 FOSB，送往 AOI 檢測。

- 若目檢 NG：立即將 Wafer 放入 NG 專用 FOSB，並標示 Hold（Lot ID、Wafer ID、日期、檢驗者、缺陷類型）。

- 於目檢紀錄表/系統登錄異常資訊（缺陷類型、數量、時間）。

- 放置於專用 NG FOSB及區域。

5. 記錄要求

- 目檢紀錄表（含 Lot/Wafer、缺陷類型、數量、檢驗者、時間）。

- NG 專用 FOSB 標示。

八、 TTV 量測站專用 OCAP

1. 站點目的

依客戶要求進行厚度與 TTV 量測，確保每 Lot 具備合格的量測證明與出貨符合性。

2. 管制項目與規格（COC）

| 項目 | 規格 | 抽樣 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| THICKNESS_COC | 695–705 µm | 全部 | 依客戶文件及要求 |
| TTV_COC | 0~ 1 µm | 全部 | 依客戶文件及要求 |
| SPC | CPK>=1.67 | 全部 | 依客戶文件及要求 |
| 量測設備狀態 | 校正有效、無警報 | 每班/每次量測前 | 校正/點檢紀錄需留存 |

3. 異常判定（OOS / OOC）

符合下列任一條件即判定異常並啟動 OCAP：

Thickness 量測結果超出 695–705 µm區間。

TTV 量測結果超出0~1 µm區間。

設備自檢/校正失敗、量測重複性異常或結果明顯不合理（疑似量測系統問題）。

品管課依照品質檢驗管理程序做SPC管控，如有異常通知工程部或管理部依本辦法辦理。

4. 標準處置（TTV 操作員）

立即將該片設為 Hold，並將受影響產品置入 NG 專用 FOSB 或隔離區，標示 Hold。

登錄異常資訊（Lot ID、Wafer ID、量測值、時間、設備ID、程式/Recipe）。

執行複量確認（建議同片重測 ≥3 次，或依內規），確認是否為偶發/量測誤差。

若設備有警報或校正到期/失敗：立即停用設備並通知 工程部/管理部。

未獲工程部簽核前，不得自行放行或出貨。

5. 工程處置方式與恢復生產條件

工程部確認是否為量測系統問題（校正、GRR、治具/環境），必要時啟動量測系統確認。

若確認為真實 OOS：產品維持於 NG FOSB（Hold），並由工程部依客戶規範提出處置方法（可能包含客戶確認）。

若需重工（例如重洗後再量測或其他返工）：需向客戶申請 GO / No Go；未獲回覆前不得執行。

設備恢復生產條件：校正/點檢完成且量測確認片/首件結果正常，並由 管理部/工程部簽核。

- 6.品管課針對

6. 記錄要求與放行條件:

每日資料需成功上傳 NAS：

1)導入量測設備自動上傳至NAS/伺服器，降低人工操作，造成漏傳。

2) 每日上傳紀錄檢查，由工程部確認資料無誤。

3) 若發現資料遺失，應啟動補測或風險評估機制，並依據不符合及矯正措施管理程序辦理並做成8D報告。

放行條件（Release Criteria）：

該批TTV 結果符合：THICKNESS介於695–705 µm、TTV 量測結果介於0~1 µm 、無缺陷確認、CPK>=1.67。

若曾異常：完成複測/重洗後重新TTV、THICKNESS，且工程部與管理部完成簽核。

# 九. AOI 專用 OCAP

## 1. 站點目的

對目檢 OK 之 Wafer 進行 AOI 100% 檢測，控管粒子數（CTQ）與 玻璃缺陷（AOI 影像複判）。

## 2. 管制項目與規格（CTQ）

| 項目 | 規格 | CPK | 抽樣 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Particle Count COC | ≤ 1000 顆（Defect size >= 3 um） | >=1.67 | AOI 100% | AOI 主要管制項目；超規即 OOS |
| 缺陷 COC | Chipping、Crack、Broken不得發生 | NA | AOI 100% | 僅針對 AOI 偵測之疑似缺陷進行影像複判；不做人工目視複判。 |

## 3. 異常判定（OOS）

符合下列任一條件即判定 AOI NG，並依 OCAP 進行隔離/通報：

粒子數 > 1000 顆。

AOI 偵測疑似缺陷且影像複判確認為缺陷。

品管課依照品質檢驗管理程序做SPC管控，如有異常通知工程部或管理部依本辦法辦理。

## 4. 標準處置（AOI 操作員）

僅接收目檢 OK 之良品 FOSB 進行 AOI 檢測，並依作業指示上機。

若粒子數 ≤ 1000 且無cluster無疑似 缺陷：判定 AOI OK，產品維持於良品 FOSB。

若粒子數 ≤ 1000且無cluster 但 AOI 偵測疑似缺陷：標註疑似片並通知工程部進行影像複判。

若粒子數 > 1000或有cluster：立即將該片轉入 NG 專用 FOSB 並標示 Hold，登錄粒子數/時間/批號，通知工程/管理部決定重工與否。

依工程部指示wafer 複測，以判定是否為系統性異常。

## 5. 工程部/管理部後續處置（Disposition）

### A. Crack 疑似之影像複判

工程部調出 AOI 放大影像進行複判（不進行人工目視複判）。

若確認為缺陷：判定為NG，Wafer 保留於 NG 專用 FOSB，並登錄缺陷資訊（位置/影像/批號）。

若判定為誤判/噪訊：調整 AOI 參數或清潔鏡頭後重測；重測 OK 則可回到良品 FOSB，否則維持 NG。

### B. 粒子超標（> 1000）之處置與重洗

複測結果若仍為粒子數 > 1000或有cluster：工程部評估是否需要重洗（重工）。

若需重洗：必須向客戶申請重工（重洗）GO / No Go；未獲核准不得進行重洗。

客戶GO：安排前站重洗，重洗後同批產品必須重新 AOI；AOI 全數 OK 方可由 NG FOSB 轉回良品FOSB。

若重洗後仍AOI NG：Wafer 持續保留於 NG FOSB，依管理部或客戶指示進一步處置。

客戶 No Go 或不重洗：Wafer 持續保留於 NG FOSB，等待客戶最終 決定處置方式。

若複測顯示結果異常：列為偶發異常，由工程部評估該片 處置方式（通常維持 NG）及後續監控。

## 6. 記錄要求與放行條件

每日資料需成功上傳 NAS：

1)導入量測設備自動上傳至NAS/伺服器，降低人工操作，造成漏傳。

2) 每日上傳紀錄檢查，由工程部確認資料無誤。

3) 若發現資料遺失，應啟動補測及風險評估機制，並依據不符合及矯正措施管理程序辦理並做成8D報告。

需保留之紀錄：

1)AOI 測試報表（粒子數、Crack 判定、影像截圖/檔案）。

2)8D/CAPA 或改善紀錄（如有）。

放行條件（Release Criteria）：

1)該批 AOI 結果符合：粒子數 ≤ 1000、無cluster 、無缺陷確認、CPK>=1.67。

2)若曾異常：完成複測/重洗後重新 AOI，且工程部與管理部完成簽核。

# 十、包裝 / 出貨專用 OCAP

## 1. 站點目的

確保產品於包裝、標示、隔離、出貨文件與物流運輸過程符合客戶規範，避免污染、混料、錯發或資料完整性問題。

## 2. 管制項目與規格（CTQ/CP）

以下規格依客戶包裝規範、出貨指示與內部程序為準。

| 項目 | 規格 | 抽樣 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包材符合性（FOSB/外袋） | 依客戶規範（待填） | 每箱/每批 | 包材需潔淨、無破損 |
| 標籤/追溯資訊 | Lot ID、數量、狀態、日期 | 100% | 避免混料/錯發 |
| 良品/NG 隔離 | 良品區與 NG/Hold 區分離 | 持續 | NG 專用 FOSB/區域管制 |
| 出貨文件 | 資料完整且一致 | 每批 | 不可隨意改動 |
| 出貨區環境/污染管制 | 潔淨、遠離污染源 | 每日/每班 | 出貨區需保持潔淨 |
| 封裝完整性 | 封口完整、無破損 | 每箱 | 發現破損即停出 |

## 3. 異常判定（OOS / OOC）

符合下列任一條件即判定異常並啟動 OCAP並由管理部覆核：

a.包材不符合（破損、污染、型號錯誤、缺少必要防護層/配件）。

b.標籤/文件錯誤（Lot/數量不一致、追溯資訊缺漏、 資料不一致）。

c.良品與 NG/Hold 混放風險、狀態不清或隔離失效。

d.出貨區環境存在污染風險或靠近污染源，可能造成顆粒/污染。

## 4. 標準處置（包裝/出貨人員）

a.立即停止包裝/出貨作業，對受影響之批次/箱號進行隔離（Hold）。

b.將疑似不合規品或文件不一致批次置入指定隔離區，並標示 Hold。

c.登錄異常資訊（批號、箱號、異常類型、照片/證據、時間、人員）。

d.通知工程部/ 管理部，由管理部判定是否需客戶溝通及後續處置。

e.若屬包材或標籤錯誤：於 管理部 確認後執行 100% 重新核對與必要重包/更換；重包若涉及客戶要求，需取得 GO/No Go。

## 5. 工程/管理部 disposition 與恢復出貨條件

管理部需確認：產品狀態、包材符合性、文件一致性與追溯完整性。

如需重工（重包、重貼標、重做文件、返工處置）：依規範向管理部申請判定 GO / No Go。

恢復出貨條件：已完成 100% 核對、隔離解除、報告正確且經管理部簽核。

若發生破片或重大事件（如大量錯包/污染風險）：由 管理部 依客戶要求啟動通報與改善（8D/CAPA）。

十一、量測儀器校正異常處理管理

分類：校正不合格、校正逾期、量測偏移超規、設備損壞/無法量測、校後比對失敗。

1. 校正結果不合格

- 立即貼「禁止使用」標示並停用通知工程部主管。

- 追溯至前一個工作天，檢查相關紀錄及客戶批次，確認有無誤判或風險。

- 調查原因（如檢知器老化、溫濕度不佳、誤用等），提出矯正措施（送第三方校正、更換零件、更新SOP等），加強短期校正頻率，依照量測資源管理程序納入MSA使用前後比對檢查。

2. 校正逾期

- 標示「校正逾期」，停止使用並通知主管。

- 校驗或精度比對，需主管批准後決定是否暫用。

- 根因可能為系統、計畫表未更新等，改善流程防止再發。

3. 量測偏移超規

- 發現偏移時立即停用，交叉比對。

- 判斷偏移來源（老化、環境、操作不一致、無預熱）。

- 處置包含重新校正、補償，必要時修訂作業標準，評估產品是否需重測、通知客戶或重工。

- 依照量測資源管理程序納入MSA使用前後比對檢查。

4. 設備損壞/無法量測

- 判定異常（不能開機、顯示跳動等）即貼「停止使用」標籤、報修。

- 維修後需依照量測資源管理程序納入MSA使用前後比對檢查。

5. 校後比對失敗

- 校正後仍偏移，或證書合格但內部比對不符請廠商再校正或更換零件/設備，並提出改善方案。

- 附件/表單：a.年度校正計畫表 b. MSA紀錄表 c.校正報告書

十二、無塵室管控點專用 OCAP

## 1. 目的與適用範圍

目的：
建立無塵室環境異常（粒子、壓差、溫濕度、風速/風量、潔淨狀態、人員/物料管制）之標準處置流程，確保 AOI、TTV、終端清洗後目檢等關鍵作業區之污染風險可被即時遏止，避免產品受污染造成顆粒超標、缺陷誤判或品質異常。

適用範圍：
適用於無塵室內所有與產品暴露/檢測相關作業區與動線，包含但不限於：

- AOI 作業區

- TTV 量測區

- 終端清洗後目檢區

- 產品在製品（WIP）暫放區。

- 人員進出、物料進出、清潔/維護作業

## 2. 管制項目（CTQ / 環境控制點）

以下項目之規格與頻率依內規、客戶要求與實際監控系統設定為準（可於 Control Plan 或環境監控計畫中定義）：

1.粒子濃度（Airborne Particle Count）：監測點：AOI、TTV、目檢區、主動線等。

| 粒徑閾值 D ≥ (µm) | 最大允許濃度 (particles/m³) |
| --- | --- |
| 0.3 | 102,000 |
| 0.5 | 35,200 |
| 1.0 | 8,320 |
| 5.0 | 293 |

指標：（依ISO 14644-1:2015 Class 6標準）

2.壓差（Differential Pressure）：維持正壓0.6~1.5 Pa。

3.溫度 / 濕度（Temperature / Humidity）：15~25°C／40~70%RH。

4.人員與物料管制（Gowning / Material Control）：更衣/潔淨服穿戴、手套更換、黏塵墊、門禁、物料擦拭/傳遞流程等依無塵室管理辦法辦理。

5.清潔狀態（Housekeeping / Cleaning Status）：清潔頻率、清潔紀錄、異常污染（粉塵、碎屑）。

6.重大事件（Event）：門長時間開啟、空調跳脫、停電、維修施工等。

## 3. 異常判定條件（OOS / OOC）

### 3.1 OOS（Out of Specification）— 直接啟動 OCAP

符合任一項即判定無塵室異常：

- 粒子數超出規格（任一監測點/任一粒徑通道超標）。

- 壓差低於下限或發生反向壓差（正壓失效）。

- 溫濕度超出規格且持續超過。

- FFU/空調系統警報、停機或異常波動

- 現場目視可辨識的污染事件（粉塵、碎屑、掉屑、施工/維修未隔離）

- 人員/物料管制重大違規（未更衣、未換手套、未擦拭直接進入關鍵區、門禁失控）

### 3.2 OOC（Out of Control）— 趨勢性失控

符合任一項視為 OOC：

- 粒子趨勢持續升高（例如連續多次接近上限或超過警戒值）。

- AOI 粒子結果/目檢污染缺陷顯著增加，與環境監控呈現關聯性。

- 無塵室壓差/溫溼度呈現異常波動，疑似設備失控。

## 4. 標準處置（現場 OP / Leader 必做）

### 4.1 立即遏制（Containment）

- 立即暫停在無塵室內進行之下列作業（視異常區域而定）：

  - AOI 檢測

  - TTV 量測

  - 終端清洗後目檢

  - 任何需要開封/產品暴露之作業

- 對正在作業或暴露中的 WIP：

  - 立即封存（關蓋/回 FOSB）、貼 HOLD 標示。

  - 移至指定隔離區（Hold 區），避免混入正常批次。

- 若異常可能導致產品污染風險：

  - 將可能受影響批次置入 NG 專用 FOSB 或 Hold 專用區，並標示時間。

### 4.2 通報與紀錄

- 立即通知：

  - 工程部

  - 管理部（針對設備/廠務）

- 登錄異常資訊（至少包含）：

  - 異常類型（粒子/壓差/溫濕度/人員/污染事件）

  - 監測點與讀值、警報時間、持續時間

  - 受影響區域（AOI/TTV/目檢/動線）

  - 受影響批次（Lot/FOSB ID/WIP 位置）

  - 當班人員、現場照片/警報截圖

## 5. 快速排除與現場查核（OP可執行）

- 檢查門禁與氣閘：是否門未關、互鎖失效、頻繁開關門

- 檢查黏塵墊：是否髒污、是否需更換

- 檢查 FFU 指示燈/風量：是否有停機、異音、風量不足

- 檢查區域清潔：是否有可見粉塵、碎屑、包材掉屑、施工遺留

- 檢查人員更衣/手套：是否符合規範，必要時立即教育與重新更衣

- 若為施工/維修：確認是否已隔離、是否完成清潔復歸（未完成不得恢復生產）

## 6. 工程部/管理部處置與恢復作業條件（Release Criteria）

### 6.1 根因與影響範圍界定

工程部/廠務需完成：

- 根因分類：空調/FFU、壓差、門禁、人員、清潔、施工/維修、物料帶入等。

- 影響範圍：

  - 以「時間 + 區域」界定（例如警報前後 X 分鐘、特定區域）。

  - 建立受影響 Lot/FOSB 清單與目前狀態（Hold/NG FOSB）。

### 6.2 恢復條件（必須同時滿足）

在解除 Hold、恢復 AOI/TTV/目檢作業前，至少需：

- 粒子/壓差/溫濕度/風量回到規格內，且穩定持續一段時間（依內規）

- 完成必要清潔復歸（含記錄）

- 針對受影響 WIP 之放行策略（由 QE/PIE 決定並簽核），可包含：

  - 受影響批次加嚴目檢

  - AOI 結果監控（粒子/異常率）

  - 必要時重新清洗或重測（若涉及重工需由客戶或管理部判定 GO/No Go）

### 6.3 客戶溝通原則

若發生下列情況，由 QE 評估是否需通知客戶：

- 環境異常造成多批次/長時間受影響

- 已出貨風險（在異常時間窗內出貨/檢測）

- 需進行重工（重洗/重測/重包等）且客戶要求需 GO/No Go

## 7. 與站點連動規則

- 無塵室異常期間：AOI、TTV、終端清洗後目檢一律暫停（產品暴露作業停止）

- 異常時間窗內已完成 AOI/TTV/目檢之批次：由 工程部評估是否需加驗或重新確認

- 解除異常後首批：建議設定「首件確認/加嚴」以確保環境恢復有效

## 8. 附件/表單

- 環境監控紀錄表

- 首件確認表